2025年北京市大兴区油漆涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取不少于3kg（L）的最小包装2份（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份），1份为检验用样品，1份为备用样品。

2 检验依据

2.1合成树脂乳液墙面涂料

2.1.1内墙涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 2 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 3 | 甲醛含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 23993—2009 |  |
| 4 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB 18582—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 6 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） |  | GB 18582—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} |  | GB 18582—2020 | GB/T 31414—2015 |  |
| 8 | 施工性 |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9756—2018 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 9 | 低温稳定性（3次循环） |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9268—2008 GB/T 9756—2018 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9268—2008 GB/T 9755—2024 |  |
| 10 | 低温成膜性 |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9756—2018 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 11 | 干燥时间（表干） |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 1728—1979 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 1728—2020 |  |
| 12 | 耐碱性（24h） |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9265—2009 GB/T 9756—2018 |  |
|  | 耐碱性 |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9265—2009 GB/T 9755—2024 |  |
| 13 | 抗泛碱性(48h) |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9756—2018 | 限底漆 |
|  | 抗泛碱性 |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 14 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 23981—2009 GB/T 9756—2018 | 限面漆 |
|  | 对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的除外） |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 23981.1—2019 GB/T 9755—2024 |  |
| 15 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9756—2018 | GB/T 9266—2009 GB/T 9756—2018 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 16 | 包装标志 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |

2.1.2外墙涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 2 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 3 | 甲醛含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 23993—2009 |  |
| 4 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB 18582—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 6 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） |  | GB 18582—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17—C6H4—(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19—C6H4—(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} |  | GB 18582—2020 | GB/T 31414—2015 |  |
| 8 | 施工性 |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9755—2014 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 9 | 低温稳定性 |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9268—2008 GB/T 9755—2014 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9268—2008 GB/T 9755—2024 |  |
| 10 | 干燥时间（表干） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 1728—1979 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 1728—2020 |  |
| 11 | 耐碱性（48h） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9265—2009 GB/T 9755—2014 |  |
|  | 耐碱性 |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9265—2009 GB/T 9755—2024 |  |
| 12 | 耐水性（96h） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 1733—1993 GB/T 9755—2014 |  |
|  | 耐水性 |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 30648.2-2015 GB/T 9755—2024 |  |
| 13 | 抗泛盐碱性 |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9755—2014 | 限底漆 |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 14 | 透水性 |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9755—2014 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 | 限底漆 |
| 15 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 23981.1—2019 GB/T 9755—2014 | 限面漆 |
|  | 对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外） |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 23981.1—2019 GB/T 9755—2024 |  |
| 16 | 耐洗刷性（2000次） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9755—2014 |  |
|  | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9755—2024 |  |
| 17 | 涂层耐温变性（3次循环） |  | GB/T 9755—2014 | JG/T 25—2017 GB/T 9755—2014 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | JG/T 25—2017 GB/T 9755—2024 |  |
| 18 | 耐人工气候老化性 |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 1865—2009 GB/T 1766—2008 GB/T 9755—2014 |  |
|  |  |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 1865—2009 GB/T 1766—2008 GB/T 9755—2024 |  |
| 19 | 耐沾污性（白色和浅色） |  | GB/T 9755—2014 | GB/T 9755—2014 GB/T 9780—2013 |  |
|  | 耐沾污性（白色和浅色）/%（含铝粉、珠光颜料的涂料除外） |  | GB/T 9755—2024 | GB/T 9780—2013 GB/T 9755—2024 |  |
| 20 | 包装标志 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |

2.2装饰板涂料

2.2.1水性装饰板涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 2 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 3 | 甲醛含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 23993—2009 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 18582—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） |  | GB 18582—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） |  | GB 18582—2020 | GB/T 23986—2009 |  |
| 7 | 包装标志 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |

2.2.2溶剂型装饰板涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18582—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18582—2020 | GB/T 23986—2009 |  |
| 5 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1—二氯乙烷、1,2—二氯乙烷、1,1，1—三氯乙烷、1,1，2—三氯乙烷、1, 2—二氯丙烷、1,2,3—三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18582—2020 | GB/T 23992—2009 |  |
| 6 | 苯含量 | GB 18582—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18582—2020 | GB/T 23990—2009 |  |

2.3木器涂料

2.3.1溶剂型聚氨酯木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 18581—2020 |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯总和含量（限TDI、HDI） | GB 18581—2020 | GB/T 18446—2009 |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581—2020 | GB/T 23986—2009 |  |
| 6 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1—二氯乙烷、1,2—二氯乙烷、1,1,1—三氯乙烷、1,1,2—三氯乙烷、1, 2—二氯丙烷、1,2,3—三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581—2020 | GB/T 23992—2009 |  |
| 7 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581—2020 | GB/T 36488—2018 |  |
| 10 | 干燥时间 | GB/T 23997—2009 | GB/T 1728—1979 |  |
| 11 | 附着力 | GB/T 23997—2009 | GB/T 9286—1998 |  |
| 12 | 打磨性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 23997—2009 | 限底漆 |
| 13 | 铅笔硬度 | GB/T 23997—2009 | GB/T 6739—2006 | 限面漆 |
| 14 | 耐干热性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 4893.3—2005 GB/T 23997—2009 | 限面漆 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23997—2009 | 限面漆 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23997—2009 | 限面漆 |
| 17 | 耐醇性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23997—2009 | 限面漆 |
| 18 | 耐磨性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 1768—2006 | 限面漆 |
| 19 | 耐黄变性 | GB/T 23997—2009 | GB/T 23987—2009 GB/T 23997—2009 | 限标称具有耐黄变等类似功能的面漆 |

2.3.2水性木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB/T 18581—2020 |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581—2020 | GB/T 23993—2009 |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581—2020 | GB/T 23986—2009 |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 6 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17—C6H4—(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19—C6H4—(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} | GB 18581—2020 | GB/T 31414—2015 |  |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 23999—2009 | GB/T 1728—1979 |  |
| 9 | 附着力 | GB/T 23999—2009 | GB/T 9286—1998 |  |
| 10 | 打磨性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 23999—2009 | 限底漆 |
| 11 | 抗粘连性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 23982—2009 GB/T 23999—2009 | 限面漆 |
| 12 | 硬度 | GB/T 23999—2009 | GB/T 6739—2022 | 限面漆 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 4893.3—2005 GB/T 23999—2009 | 限面漆 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23999—2009 | 限面漆 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23999—2009 | 限面漆 |
| 16 | 耐醇性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 4893.1—2005 GB/T 23999—2009 | 限面漆 |
| 17 | 耐磨性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 1768—2006 GB/T 23999—2009 | 限地板用面漆 |
| 18 | 耐黄变性 | GB/T 23999—2009 | GB/T 23987—2009 GB/T 23999—2009 | 限标称具有耐黄变等类似功能的面漆 |

2.4地坪涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC）1000 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 22374—2018 |  |
| 2 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 GB/T 34682—2017 | 限水性地坪涂料和无溶剂型地坪涂料 |
| 3 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 38468—2019 | GB 38468—2019 |  |
| 4 | 游离甲醛800 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 23993—2009 GB 18583—2008 |  |
| 5 | 甲醛 |  | GB 38468—2019 | GB/T 23993—2009 | 限水性地坪涂料 |
| 6 | 苯500 |  | GB/T 22374—2018 | GB 18581—2009 | 限溶剂型和无溶剂型 |
| 7 | 苯 |  | GB 38468—2019 | GB 38468—2019 |  |
| 8 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和500 |  | GB/T 22374—2018 | GB 18581—2009 |  |
| 9 | 甲苯、乙苯、和二甲苯总和 |  | GB 38468—2019 | GB 38468—2019 |  |
| 10 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 |  | GB/T 22374—2018 | GB 18582—2008 GB 18581—2009 | 水性地坪涂料按照GB18582-2008进行测试，聚合物水泥复合地坪涂料按照GB 18581—2009进行测试 |
| 11 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  | GB 38468—2019 | GB 38468—2019 | 限水性地坪涂料 |
| 12 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）800 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 18446—2009 | 单组分水性地坪涂料不测，限聚氨酯类 |
| 13 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和 |  | GB 38468—2019 | GB/T 18446—2009 | 限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料 |
| 14 | 乙二醇醚及醚酯总和1000 |  | GB/T 22374—2018 | GB 24408—2009 |  |
| 15 | 乙二醇醚及醚酯总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯） |  | GB 38468—2019 | GB 38468—2019 |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯含量1000 |  | GB/T 22374—2018 | GB 24613—2009 | 限溶剂型和无溶剂型 |
| 17 | 邻苯二甲酸酯类总和（以干膜计） |  | GB 38468—2019 | GB 24613—2009 | 水性地坪涂料除外 |
| 18 | 游离4,4’—二氨基二苯甲烷（MDA）800 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 22374—2018 | 限环氧类室内地坪涂装材料 |
| 19 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）1200 |  | GB/T 22374—2018 | GB 18582—2008 | 限有色地坪涂料 |
| 20 | 可溶性重金属（限色漆）（铅、镉、铬、汞） |  | GB 38468—2019 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |
| 21 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量5000 |  | GB/T 22374—2018 | JG/T 481—2015 |  |
| 22 | 甲醛释放量 |  | GB/T 22374—2018 | JG/T 481—2015 |  |
| 23 | 干燥时间200 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 1728—1979 |  |
| 24 | 耐碱性300 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 9274—1988 GB/T 22374—2018 | 限底涂漆、中涂漆 |
| 25 | 拉伸粘结强度1000 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 22374—2018 | 限底漆 |
| 26 | 硬度300 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 6739—2022 GB/T 2411-2008 | 铅笔硬度限水性、溶剂型面漆，邵氏硬度限无溶剂型面漆 |
| 27 | 耐磨性500 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 1768—2006 GB/T 22374—2018 | 限面漆 |
| 28 | 抗压强度500 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 2567—2008 GB/T 22374—2018 | 限无溶剂型中涂漆、面漆 |
| 29 | 拉伸粘结强度（标准条件、浸水后）1000 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 22374—2018 | 限面漆 |
| 30 | 耐冲击性300 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 22374—2018 | 限面漆 |
| 31 | 防滑性500 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 4100—2015 | 限面漆 |
| 32 | 耐水性300 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 9274—1988 GB/T 22374—2018 | 限面漆 |
| 33 | 耐化学性（耐碱性、耐酸性、耐油性）900 |  | GB/T 22374—2018 | GB/T 9274—1988 GB/T 22374—2018 | 限面漆 |
| 34 | 包装标志100 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 适用期 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 | 对于聚氨酯类、环氧类等多组分固化的涂料应标明 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18581—2020 木器涂料中有害物质限量

GB/T 9756—2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 22374—2018 地坪涂装材料

GB 38468—2019 室内地坪涂料中有害物质限量

GB/T 23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23999—2009 室内装饰装修用水性木器涂料

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。