2025年北京市大兴区成人服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取样品数量见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 抽样数量  （件/条/套） | 检验用样品数量  （件/条/套） | 备用样品数量  （件/条/套） |
| 1 | 成人服装 | 2 | 1 | 1 |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | | | | |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维成分及含量 | GB/T 29862—2013  相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007  FZ/T 01057.2—2007  FZ/T 01057.3—2007  FZ/T 01057.4—2007  FZ/T 01057.6—2007  GB/T 2910.1—2009  GB/T 2910.2—2009  GB/T 2910.3—2009  GB/T 2910.4—2022  GB/T 2910.6—2009  GB/T 2910.7—2009  GB/T 2910.8—2009  GB/T 2910.11—2009  GB/T 2910.12—2023  GB/T 2910.18—2009  GB/T 2910.20—2009  GB/T 2910.22—2009  FZ/T 01101—2008  FZ/T 01112—2012  FZ/T 01026—2017  FZ/T 01095—2002  FZ/T 30003—2009  GB/T 16988—2013等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401、明示产品标准 | GB/T 23344—2009  GB/T 17592—2024 |
| 10 | 起毛起球 | 明示产品标准 | GB/T 4802 |
| 11 | 耐光色牢度 | 明示执行标准 | GB/T 8427 |
| 12 | 断裂强力 | 明示执行标准 | GB/T 3923.1 |
| 13 | 耐磨性能 | 明示执行标准 | GB/T 21196.2 |
| 14 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012  相应产品标准 | GB/T 5296.4-2012  相应产品标准 |
| 15 | 防紫外线性能 | 明示产品标准 | GB/T 18830 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。