2025年北京市大兴区密封用填料及胶粘剂产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

对于建筑及室内装饰装修用胶粘剂：抽取不小于1kg的最小包装2份，1份为检验用样品，1份为备用样品。若每个独立包装少于1kg，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg。

对于建筑及室内装饰装修用密封胶：单组分支装产品抽取8支，其中4支为检验用样品，4支为备用样品。双组份桶装产品抽取最小包装不小于2kg的主剂及最小包装不小于0.5kg的固化剂各2份，1份为检验用样品，1份为备用样品。

对于其他密封用填料及胶粘剂：抽取不小于0.5kg的最小包装2份，1份为检验用样品，1份为备用样品。若每个独立包装少于0.5kg，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于0.5kg。

2 检验依据

建筑及室内装饰装修用胶粘剂和密封胶检测2.1、2.2、2.3，其他密封用填料及胶粘剂只检测2.2。

2.1基本性能

2.1.1建筑及室内装饰装修用胶粘剂

2.1.1.1聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩剪切强度 干强度 | HG/T 2727—2010 | HG/T 2727—2010 |  |
| 2 | 压缩剪切强度 湿强度 | HG/T 2727—2010 | HG/T 2727—2010 |  |

2.1.1.2壁纸胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | JC/T 548—2016 | JC/T 548—2016 |  |

2.1.1.3溶剂型氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度 | HG/T 3738—2004 | HG/T 3738—2004 | 若产品明示执行标准为HG/T 3738，则无需检测第3项，若产品明示执行标准为LY/T 1206，则无需检测第1项和第2项。 |
| 2 | 剥离强度 | HG/T 3738—2004 | HG/T 3738—2004 |  |
| 3 | 拉伸剪切强度 | LY/T 1206—2008 | LY/T 1206—2008 |  |

2.1.1.4溶剂型聚氨酯胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度 | HG/T 2814—2009 | HG/T 2814—2009 |  |

2.1.1.5混凝土界面处理剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未处理的拉伸粘结强度 | JC/T 907—2018 | JC/T 907—2018 |  |

2.1.1.6室内墙面轻质装饰板用免钉胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 2186—2013 | JC/T 2186—2013 |  |
| 2 | 固含量 | JC/T 2186—2013 | JC/T 2186—2013 |  |
| 3 | 拉伸剪切强度，标准试验条件24h | JC/T 2186—2013 | JC/T 2186—2013 |  |
| 4 | 拉伸剪切强度，标准试验条件168h | JC/T 2186—2013 | JC/T 2186—2013 |  |

2.1.1.7 非结构承载用石材胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用期 | JC/T 989—2016 | JC/T 989—2016 |  |
| 2 | 压剪粘结强度（石材-石材，标准条件） | JC/T 989—2016 | JC/T 989—2016 |  |
| 3 | 压剪粘结强度（石材-石材，高温处理） | JC/T 989—2016 | JC/T 989—2016 |  |
| 4 | 压剪粘结强度（石材-不锈钢，标准条件） | JC/T 989—2016 | JC/T 989—2016 |  |

2.1.2建筑及室内装饰装修用密封胶

2.1.2.1建筑用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 GB/T 13477.6—2002 |  |
| 2 | 表干时间 | GB 16776—2005 | GB/T 13477.5—2002 |  |
| 3 | 硬度 | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |
| 4 | 拉伸粘结性，23℃ | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |
| 5 | 拉伸粘结性，90℃ | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |
| 6 | 拉伸粘结性，-30℃ | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |
| 7 | 拉伸粘结性，浸水后 | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |
| 8 | 热老化 | GB 16776—2005 | GB 16776—2005 |  |

2.1.2.2 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 14683—2017 | GB/T 14683—2017 GB/T 13477.6—2002 |  |
| 2 | 表干时间 | GB/T 14683—2017 | GB/T 14683—2017 GB/T 13477.5—2002 | 依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 14683—2017 | GB/T 14683—2017 |  |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 14683—2017 | GB/T 14683—2017 |  |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 14683—2017 | GB/T 14683—2017 GB/T 22083— 2008 |  |
| 6 | 烷烃增塑剂 | GB/T 14683—2017 | GB/T 31851—2015 | 仅适用于Gw类产品 |

2.1.2.3 丙烯酸酯建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 484—2006 | JC/T 484—2006 |  |
| 2 | 表干时间 | JC/T 484—2006 | GB/T 13477.5—2002 | 依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验 |
| 3 | 弹性恢复率 | JC/T 484—2006 | JC/T 484—2006 |  |
| 4 | 浸水后定伸粘结性 | JC/T 484—2006 | JC/T 484—2006 |  |
| 5 | 浸水后断裂伸长率 | JC/T 484—2006 | JC/T 484—2006 |  |
| 6 | 低温柔性 | JC/T 484—2006 | JC/T 484—2006 |  |

2.1.2.4 建筑用防霉密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 885—2016 | JC/T 885—2016 GB/T 13477.6—2002 |  |
| 2 | 表干时间 | JC/T 885—2016 | GB/T 13477.5—2002 | 依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验 |
| 3 | 弹性恢复率 | JC/T 885—2016 | JC/T 885—2016 |  |
| 4 | 拉伸模量 | JC/T 885—2016 | JC/T 885—2016 |  |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | JC/T 885—2016 | JC/T 885—2016 GB/T 22083—2008 |  |
| 6 | 防霉等级 | JC/T 885—2016 | JC/T 885—2016 |  |

2.1.2.5 建筑窗用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表干时间 | JC/T 485—2007 | GB/T 13477.5—2002 | 依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验 |
| 2 | 下垂度 | JC/T 485—2007 | JC/T 485—2007 GB/T 13477.6—2002 |  |
| 3 | 拉伸粘结性能 | JC/T 485—2007 | JC/T 485—2007 |  |
| 4 | 低温柔性 | JC/T 485—2007 | JC/T 485—2007 GB/T 13477.7—2002 |  |

2.2 有害物质

2.2.1 溶剂型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 | 鞋和箱包领域丙烯酸类不测、特殊领域苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物橡胶类、丙烯酸类不测 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 |  |
| 3 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB 33372—2020 |  |
| 4 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 | GB 18583—2008 | 适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂 |
| 5 | 苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |  |
| 6 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |  |
| 7 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | 适用于聚氨酯类胶粘剂 |
| 8 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | GB 18583—2008 | GB 18583—2008 | 聚氨酯类胶粘剂除外 |
| 9 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 33372—2020 | GB 30982—2014 | 聚氨酯类胶粘剂除外 |

2.2.2水基型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 | 鞋和箱包领域、木工与家具领域、交通运输领域、装配领域、包装领域的聚乙烯醇类不测 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 |  |
| 3 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB 33372—2020 |  |
| 4 | 苯 | GB 18583—2008 | GB 18583—2008 |  |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 | GB 18583—2008 |  |
| 6 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | 聚氨酯类除外 |

2.2.3本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 HG/T 2492—2018 | 建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类不测；鞋和箱包领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类不测；卫材、服装与纤维加工领域、纸加工及书本装订领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类不测；包装领域的聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类不测 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 | GB 18583—2008 |  |
| 3 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB 33372—2020 |  |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 33372—2020 | GB 30982—2014 | 适用于聚氨酯类胶粘剂 |
| 5 | 苯 | GB 33372—2020 | GB 30982—2014 | 适用于聚氨酯类、环氧类胶粘剂 |
| 6 | 甲苯 | GB 33372—2020 | GB 30982—2014 | 适用于聚氨酯类胶粘剂 |
| 7 | 甲苯+二甲苯 | GB 33372—2020 | GB 30982—2014 | 适用于环氧类胶粘剂 |

2.3 包装标志

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  | 固化条件 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 | 反应活性类本体型胶粘剂应明示 |
|  | 施胶条件（或硫化条件） | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 | 热塑性本体型胶粘剂或热固性本体型胶粘剂应明示 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14683—2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 16776—2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量

HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

HG/T 2814—2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

HG/T 3738—2004 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

JC/T 484—2006 丙烯酸酯建筑密封胶

JC/T 485—2007 建筑窗用弹性密封胶

JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂

JC/T 907—2018 混凝土界面处理剂

JC/T 885—2016 建筑用防霉密封胶

JC/T 989—2016 非结构承载用石材胶粘剂

JC/T 2186—2013 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

LY/T 1206—2008 木工用氯丁橡胶胶粘剂

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。