2026年北京市大兴区儿童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽取3双，2双为检验用样品，另1双为备用样品。

2 检验依据

2.1儿童皮鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T2673-2023 | QB/T 2880-2024 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T3903.3-2011 | QB/T 2880-2024 |
| 3 | 耐磨性能 | GB/T3903.2-2017 | QB/T 2880-2024 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2024 | QB/T 2880-2024 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2023 | QB/T 2880-2024 |
| 6 | 外底硬度 | GB/T3903.4-2017 | QB/T 2880-2024 |
| 7 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 8 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 9 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 10 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 11 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 | GB 30585—2024 |
| 12 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 | GB 30585—2024 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 | GB 30585—2024 |
| 14 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 | GB 30585—2024 |

2.2儿童皮凉鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T2673-2023 | QB/T 4546—2021 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | QB/T 4546—2021 |
| 3 | 帮带拉出强度 | QB/T 4546-2021 GB/T 38011-2019 | QB/T 4546—2021 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 | QB/T 4546—2021 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 | QB/T 4546—2021 |
| 6 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 7 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 8 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 9 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 10 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 | GB 30585—2024 |
| 11 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 | GB 30585—2024 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 | GB 30585—2024 |
| 13 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 | GB 30585—2024 |

2.3儿童旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T2673-2023 | QB/T 4331-2021 |
| 2 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | QB/T 4331-2021 |
| 3 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 | QB/T 4331-2021 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 | QB/T 4331-2021 |
| 5 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 6 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 7 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 8 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 9 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 | GB 30585—2024 |
| 10 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 | GB 30585—2024 |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 | GB 30585—2024 |
| 12 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 | GB 30585—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30585-2024《童鞋安全技术规范》；

GB/T 3903.2-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能》；

GB/T 3903.3-2011《鞋类 整鞋试验方法 剥离强度》；

GB/T 3903.4-2017《鞋类 整鞋试验方法 硬度》；

GB/T 18414.1-2006《纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法》；

GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》；

GB/T 32440.1-2023《鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分：溶剂萃取法》；

GB/T 38011-2019《鞋类 整鞋试验方法 帮带拔出力》；

GB/T 38405-2019《皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定》；

GB/T 40263-2021《纺织品 短链氯化石蜡的测定》；

QB/T 2673-2023《鞋类产品标识》；

QB/T 2880-2024《儿童皮鞋》；

QB/T 2882-2007《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度》

QB/T 2882-2023《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦和渗色色牢度》；

QB/T 4340-2012《鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》；

QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》；

SN/T 3814-2014《橡胶和塑料制品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-串联质谱法》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。